本工程中常用建筑构造做法：

- 硬化地面：

- 1）、180厚C25混凝土面层。

- 2）、25厚粗砂。

- 3）、300厚3:7级配砂石。

- 4）、路基碾压，压实度93%。

- 铺透水砖：

- 1）、60厚透水砖，缝宽3~10，粗砂灌缝。

- 2）、30厚粗砂。

- 3）、150厚级配碎石。

- 4）、路基碾压，压实度93%。

- 贴外墙石材	：

- 1）、9厚1:3水泥砂浆。

- 2）、6厚1：水泥砂浆。

- 3）、素水泥浆一道。

- 4）、5厚1：！水泥砂浆加水重20建筑胶粘接层。

- 5）成片条石或切片鹅卵石石质面材，稀水泥浆擦缝。

- 外粉1：

- 1）、清水砖墙。

- 2）、1：1水泥砂浆勾缝。

- 3）做造型。

- 外粉2：

- 1）、清水砖墙。

- 2）、白水泥罩白。

- 路缘石：

- 见图集12YJ9-1中127页4、5、6节点。

- 挡土墙：

- 仿图集12YJ9-1中115页A型挡土墙中2型。

- 青瓦屋面：

- 仿图集12YJ5-2中块瓦屋面做法。

- 砌筑普通砖墙：

- MU 10机制砖，M10混合砂浆砌筑。

- 外粉6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光。

- 12厚1:3水泥砂浆。

- 砌筑普通围墙砖墙基础：

- 素土夯实

- 混凝土或卵石垫层（若有）

- MU 10机制砖，M10水泥砂浆砌筑。